产品描述

5466技术数据表（TDS）

5466具有以下产品特性

| 技术 | 环氧树脂 |
| --- | --- |
| 外观（固化前） | 无色透明液体 |
| 外观（固化后） | 无色透明固体 |
| 组份 | 双组份——需要混合 |
| 混合比（体积） | 1:1 |
| 产品特点 | 垂直涂胶不流淌 快速固化 易混合 |
| 固化 | 室温快速固化 |
| 应用 | 适用于金属、塑料材质的粘接 |

固化前产品的典型特性

A组分

外观                           透明液体

粘度 @25℃，mPa·s（cP）     4000~8000

比重@25℃                     1.1

B组分

外观                            淡琥珀色液体

粘度@25℃，mPa.s(cP)          10000~15000

比重@25℃                      1.0

闪点参考MSDS

典型固化性能

操作时间@25℃                  ＜5min

全固时间@25℃                   24-48h

注意：温度越低，操作时间越长，全固时间也越长。

固化后典型性能

固化5天@23℃

玻璃转化温度Tg，℃                   33

硬度，邵氏D                         80-85

热膨胀系数，ppm / ℃                  60

介电常数，v/mil                       860

体积电阻率@23℃，ohm.cm              3.5×1012

拉伸强度，MPa                      12.7

剪切强度，MPa(60℃，2h固化）

不锈钢                               8.5

本品不适于密封纯氧或富氧体系。不可作为氯或其他强氧化材料的密封剂。

关于本产品的安全运输信息，请查询材料安全数据表（MSDS）。

使用注意事项：

- 彻底清理基材表面污染物，如氧化层，粉尘，水气，盐分和油脂等，以保障粘接效果。

- 使用手套尽量减少与皮肤的接触，不要用溶剂洗手。

- 双管：将胶管插到施胶栓枪上，轻扣扳机，将柱塞压入圆筒内。然后打开储胶管的盖子，挤出少量胶粘剂，确保A和B同时被挤出。装上混胶嘴，往被粘组件上涂胶前，挤出约25~50mm胶液。未用完的胶水，可用混胶嘴替代盖子保存，再次使用时，卸除丢弃混胶嘴，安装一次混胶嘴，涂胶前挤出25~50mm胶液。大容器：通常情况下，胶水按比例分装到两个容器，使用时，将胶水按比例转移至适当容器中，沿同一个方向（避免产生气泡），充分搅拌混匀，至颜色均匀一致。

- 要想获得最大粘接强度，在被粘接的两个表面上都要均匀涂上胶粘剂。

- 涂胶粘接过程要在操作时间之内完成。大量混合或高温会减少使用寿命。

- 将涂有胶粘剂的两个面配合，在25℃下固化24h以后获得高强度，加热到93℃将提高固化速度。

- 在固化过程中，不要移动部件。固化过程中被粘接材料要夹紧。胶层间隙在0.1~0.2mm时，可以获得最大剪切强度。

- 过量的未固化胶水可用酮类溶剂清洗干净。

包装规格

连体管装--------------------------------------------------50ml/支

储存

本产品于密闭的原包装内，置于干燥、清洁环境下储存。

最佳储存温度：8~28℃。一般可在8~28℃条件下储存。

产品容器标签上可能说明了存储信息。

从容器中取出的产品在使用过程中可能受到污染。请勿将产品倒回原包装。对于已经受到污染或者未按照上述规定条件存储产品而造成的损失，科迈公司不承担任何责任。如需了解更多信息，请联系客户服务代表。

注释

本文中所含数据仅供参考，但被认为是可靠的。由于我们无法控制用户采用的施工方法和储存条件，因此我们对于不按规定操作的结果不承担责任。用户应自行负责确定本文所述生产方法是否适合实际应用，并应在运输、贮存和使用过程中采取相应的预防措施以保护财产和人员安全。我们建议所有用户在应用本产品之前以该资料作为指导进行相关试验。

如需了解更多信息，请联系我们：

烟台科惠新材料科技有限公司

地址：山东省烟台市开发区宝安路6号

联系电话：0535-3410268   网址：www.cncohmaste.com

科惠全体员工将竭诚为您服务！