产品描述

5729技术数据表（TDS）

5729产品具有以下特性：

| 技术 | 环氧树脂 |
| --- | --- |
| 化学类型 | 环氧树脂 |
| 外观 | 固化前：黑色膏体 固化后：黑色固体 |
| 组份 | 单组份-不需混合 |
| 固化 | 加热固化 |
| 产品特点 | ●快速固化 ●阻燃 ●耐老化 ●耐高低温 ●绝缘性能好 ●粘接性能好 ●适用CPU的导热绝缘 |

典型应用

5729是石墨烯导热结构胶，具有高导热、粘接力强，作为传递热量的媒介。适用于点胶、钢网印刷：其典型用如下：

- 用于散热片同CPU之间导热、散热、绝缘。如：电脑及相关设备、视听音响、电子、电器等；

- 用于各种大功率需要散热。传热的相关电器中如：半导体制冷片，饮水机，电水壶，电视机功放管及散热片之间。

- 用于高精密DVD解码板上的粘接与导热

- 电子、电器、需要导热的元件

点胶方式：钢网印刷

固化前的典型特性

比重@25℃                            2.8

粘度，25℃，mPa.s（cP）：            膏状

适用期，@25℃，天                     7

闪点，参照MSDS

推荐固化条件

10min---@90℃

注意：尽管是快速固化胶水，但固化时间取决于加热的速率。固化速度取决于加热设备和被粘物的大小，以及加热设备装载和实际温度。推荐固化条件为一般性准则，客户可根据实际经验确定。

固化后的典型性能

在90℃固化10分钟后测试

物理性能

热膨胀系数，ppm/℃               98

玻璃转化温度Tg，℃               90

硬度，邵D                      85~90

收缩率，%                        3.5

断裂延伸率，%                    2.9

剪切强度，N/mm2                 ＞12

工作温度，℃                    -25~140

导热系数，W/(M.K)                ＞2.9

一般资料

有关本产品的安全注意事项，请查阅材料安全数据表（MSDS ） 。

运输信息

- 冷藏运输

包装箱内放冰块或其他制冷物体，保证运输过程中箱内温度低于0℃。

- 使用前回温

产品使用前必须恢复到室温。可在室温(22±2°C)下回温3h（具体时间根据包装大小/体积而变化）。

不要松动容器盖子，针管包装不要拧开容器盖或帽，针管包装必须在允许的特定温度下回温，切不可加热，以免局部发生聚合（固化）。

不建议多次“冷藏-回温-冷藏”。

3.常温下使用寿命：48h

使用指南

- 确保产品在装配到设备过程中没有混入空气。

- 为获得更好的效果，基板可以预热（典型条件是50℃预热20s），使胶水快速毛细流动和更好流平。

- 涂胶采取中等速度（2.5~12.7mm/s）。确保针尖离基板和芯片边缘约0.025~0076mm，这将保证underfill的最佳毛细流动条件。

- 典型涂胶方式为沿一边呈“I”型涂胶，或沿两边呈“L”型集中在一角涂胶，涂胶位置要远离芯片中央——有助于确保芯片下完全填充，不产生空穴。“I”型或“L”涂胶方式，每条胶线长度都不要超过芯片总长的80%。

- 某些情况下，可能会两次或三次用到本品。

包装规格

塑料瓶装---------------------------500g

塑料瓶装---------------------------1kg

存储

本品于原包装中密封贮存于干燥处。

产品标签上可能注明储存信息。

理想贮存条件： -15 ℃。高于0℃可能影响产品性能。

从容器中取出的产品在使用过程中可能受到污染。请勿将产品倒回原包装。对于已经受到污染或者未按照上述规定条件存储产品而造成的损失，公司不承担任何责任。

说明

以上各种数据仅供参考，对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。明确声明对任何必然或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验.

烟台科惠新材料科技有限公司

地址：山东省烟台市开发区宝安路6号

联系电话：0535-3410268   网址：www.cncohmaste.com